具体实施方式

具体实施方式1

本发明较具体的方法之一是：

(1)按配方组配原料；原料配方按质量百分比计是：废旧镁碳砖，30 ％，废旧镁铝碳砖，70％；

(2)粉碎、混合；将原料在行星式球磨机中球磨6小时，研磨至粒径 小于5um；

(3)干燥；放入100℃干燥箱内干燥5小时；

(4)压力成型；按照0.5mL/10g的比例添加聚乙烯醇粘结剂，拌匀， 在40MPa的压力下机压成型；

(5)加热烧结处理；通入普通氮气(99.99％)，氮气压力为0.1Mpa， 升温至1500℃(5℃/min)，保温时间为2h。

制得的镁阿隆陶瓷材料的结构表征：XRD结果显示合成出纯的MgAlON(图 1)，SEM照片显示(图3)MgAlON呈粒状，晶粒直接发育生长在一起，且从 断口形貌看材料非常致密，其断裂方式主要以沿晶断裂为主。

具体实施方式2

本发明较具体的方法之二是：

(1)按配方组配原料；原料配方按质量百分比计是：废旧镁碳砖，50 ％，废旧镁铝碳砖，50％；

(2)粉碎、混合；将原料在行星式球磨机中球磨6小时，研磨至粒径 小于5um；

(3)干燥；放入100℃干燥箱内干燥5小时；

(4)压力成型；按照0.5mL/10g的比例添加聚乙烯醇粘结剂，拌匀， 在40MPa的压力下机压成型；

(5)加热烧结处理；通入普通氮气(99.99％)，氮气压力为0.1Mpa， 升温至1700℃(5℃/min)，保温时间为5h。

制得的镁阿隆陶瓷材料的结构表征：XRD结果显示合成出纯的MgAlON， 由于其原料配比与实施方式1不同，所以合成的镁阿隆也处在不同的固溶区 域，其XRD图的主峰峰位较图1略有漂移(图2)，SEM照片显示(图4)MgAlON 在高温条件和保温时间延长的情况下反应进行的更加完全，且从断口形貌看 材料致密，其断裂方式主要以穿品断裂为主，其性能较实施方式1有很大提高。